| Size | Pattern | Type | Rim | SW (mm) | OD (mm) | SL (mm) | RC (mm) | SRI(mm) | Rim Rec | Rim ALT | Bar Km/hr | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210/95 R 16 | RT 855 | radial | 16.00 | 209 | 806 | 360 | 2415 | 390 | W 6.5 | W6, W7 | 30 | 480 | 555 | 635 | 715 | 800 | 880 | 950 | 1020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 480 | 555 | 635 | 715 | 800 | 800 | 950 | 1020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 600 | 690 | 795 | 895 | 995 | 1100 | 1190 | 1275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 450 | 515 | 590 | 665 | 745 | 820 | 855 | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 450 | 515 | 590 | 665 | 745 | 820 | 855 | 950 |
| 210/95 R 18 | RT 855 | radial | 18.00 | 209 | 855 | 385 | 2565 | 410 | W 6.5 | W6, W7 | 30 | 505 | 580 | 665 | 750 | 835 | 925 | 1000 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 630 | 725 | 835 | 940 | 1050 | 1155 | 1250 | 1340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 470 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 930 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 505 | 580 | 665 | 750 | 835 | 925 | 1000 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 470 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 930 | 1000 |
| 210/95 R20 | RT 855 | radial | 20.00 | 211 | 890 | 404 | 2661 | 425 | W 7 | W 6 | 50 | 500 | 575 | 660 | 745 | 830 | 915 | 990 | 1060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 500 | 575 | 660 | 745 | 830 | 915 | 990 | 1060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 535 | 615 | 705 | 795 | 890 | 980 | 1060 | 1135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 LT | 670 | 770 | 885 | 1000 | 1115 | 1230 | 1330 | 1425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 HT | 535 | 615 | 705 | 795 | 890 | 980 | 1060 | 1135 |
| 250/85 R 20 | RT 855 | radial | 20.00 | 250 | 940 | 424 | 2820 | 450 | W8 | W7, W9 | 50 | 590 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1165 | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 590 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1165 | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 630 | 725 | 835 | 940 | 1050 | 1155 | 1250 | 1340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 790 | 905 | 1040 | 1175 | 1310 | 1445 | 1560 | 1675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 630 | 725 | 835 | 940 | 1050 | 1155 | 1250 | 1340 |
| 250/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 251 | 1036 | 472 | 3087 | 500 | W8 | W7, W9 | 10HT | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1105 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 765 | 890 | 1015 | 1140 | 1265 | 1385 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1105 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 570 | 660 | 775 | 845 | 940 | 1030 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 570 | 660 | 775 | 845 | 940 | 1030 | - | - |
| 280/85 R 20 | RT 855 | radial | 20.00 | 292 | 984 | 441 | 2935 | 475 | W10 | W9 | 50 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 660 | 770 | 880 | 985 | 1095 | 1200 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 830 | 965 | 1100 | 1235 | 1370 | 1505 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 660 | 770 | 880 | 985 | 1095 | 1200 | NA | NA |
| 280/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 292 | 1086 | 492 | 3224 | 525 | W10 | W9 | 40 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1110 | 1215 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 720 | 840 | 955 | 1075 | 1190 | 1305 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 900 | 1045 | 1190 | 1340 | 1485 | 1630 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 720 | 840 | 955 | 1075 | 1190 | 1305 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W9 | 50 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1110 | 1215 | NA | NA |
| 280/85 R 28 | RT 855 | radial | 28.00 | 292 | 1187 | 542 | 3542 | 575 | W10 | W9 | 30 | 780 | 910 | 1035 | 1165 | 1290 | 1415 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 780 | 910 | 1035 | 1165 | 1290 | 1415 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 975 | 1135 | 1295 | 1455 | 1615 | 1770 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 730 | 845 | 965 | 1085 | 1205 | 1320 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 730 | 845 | 965 | 1085 | 1205 | 1320 | NA | NA |
| 320/85 R 20 | RT 855 | radial | 20.00 | 329 | 1052 | 467 | 3114 | 500 | W11 | W9, W10 | 10LT | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 | 1665 | 1825 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 805 | 935 | 1070 | 1200 | 1330 | 1460 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 805 | 935 | 1070 | 1200 | 1330 | 1460 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 750 | 875 | 995 | 1120 | 1240 | 1360 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 750 | 875 | 995 | 1120 | 1240 | 1360 | NA | NA |
| 320/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 329 | 1154 | 518 | 3424 | 550 | W11 | W9, W10 | 10LT | 1110 | 1290 | 1470 | 1650 | 1830 | 2010 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 825 | 960 | 1095 | 1230 | 1365 | 1500 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 885 | 1030 | 1175 | 1320 | 1465 | 1605 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 885 | 1030 | 1175 | 1320 | 1465 | 1605 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 825 | 960 | 1095 | 1230 | 1365 | 1500 | NA | NA |
| 320/85 R 28 | RT 855 | radial | 28.00 | 329 | 1255 | 569 | 3743 | 600 | W11 | W9, W10 | 10LT | 1180 | 1375 | 1570 | 1760 | 1955 | 2145 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 945 | 1100 | 1255 | 1410 | 1565 | 1715 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 945 | 1100 | 1255 | 1410 | 1565 | 1715 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 880 | 1025 | 1170 | 1315 | 1460 | 1600 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 880 | 1025 | 1170 | 1315 | 1460 | 1600 | NA | NA |
| 320/85 R 32 | RT 855 | radial | 32.00 | 329 | 1357 | 621 | 4072 | 650 | W11 | W9, W10 | 40 | 935 | 1090 | 1245 | 1395 | 1550 | 1700 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1005 | 1165 | 1330 | 1495 | 1660 | 1820 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 935 | 1090 | 1245 | 1395 | 1550 | 1700 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1005 | 1165 | 1330 | 1495 | 1660 | 1820 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1255 | 1460 | 1665 | 1870 | 2075 | 2280 | NA | NA |
| 320/85 R 36 | RT 855 | radial | 36.00 | 329 | 1458 | 671 | 4357 | 700 | W11 | W9, W10 | 30 | 1065 | 1240 | 1410 | 1585 | 1760 | 1930 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1330 | 1550 | 1765 | 1985 | 2200 | 2415 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1065 | 1240 | 1410 | 1585 | 1760 | 1930 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 990 | 1155 | 1315 | 1480 | 1640 | 1800 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 990 | 1155 | 1315 | 1480 | 1640 | 1800 | NA | NA |
| 340/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 353 | 1188 | 531 | 3540 | 575 | W12 | W11 | 30 | 975 | 1135 | 1295 | 1455 | 1615 | 1770 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 910 | 1060 | 1205 | 1355 | 1505 | 1650 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 910 | 1060 | 1205 | 1355 | 1505 | 1650 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 975 | 1135 | 1295 | 1455 | 1615 | 1770 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 | 2215 | NA | NA |
| 340/85 R 28 | RT 855 | radial | 28.00 | 353 | 1289 | 582 | 3841 | 625 | W12 | W11 | 10LT | 1290 | 1505 | 1715 | 1925 | 2135 | 2345 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1035 | 1200 | 1370 | 1540 | 1710 | 1875 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 965 | 1120 | 1280 | 1435 | 1595 | 1750 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1035 | 1200 | 1370 | 1540 | 1710 | 1875 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 965 | 1120 | 1280 | 1435 | 1595 | 1750 | NA | NA |
| 340/85 R 36 | RT 855 | radial | 36.00 | 353 | 1492 | 687 | 4485 | 725 | W12 | W11 | 10LT | 1475 | 1720 | 1960 | 2200 | 2440 | 2680 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1180 | 1370 | 1565 | 1755 | 1950 | 2140 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1100 | 1280 | 1460 | 1640 | 1820 | 2000 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1100 | 1280 | 1460 | 1640 | 1820 | 2000 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1180 | 1370 | 1565 | 1755 | 1950 | 2140 | NA | NA |
| 340/85 R 38 | RT 855 | radial | 38.00 | 353 | 1543 | 712 | 4613 | 750 | W12 | W11 | 50 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1525 | 1770 | 2020 | 2270 | 2520 | 2765 | NA | NA |
| 380/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 380 | 1256 | 554 | 3699 | 600 | W12 | W11, W13 | 40 | 1075 | 1250 | 1425 | 1600 | 1775 | 1950 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1150 | 1340 | 1530 | 1715 | 1905 | 2090 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1440 | 1675 | 1910 | 2145 | 2380 | 2615 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1150 | 1340 | 1530 | 1715 | 1905 | 2090 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1075 | 1250 | 1425 | 1600 | 1775 | 1950 | NA | NA |
| 380/85 R 28 | RT 855 | radial | 28.00 | 380 | 1357 | 606 | 4018 | 650 | W12 | W11, W13 | 10HT | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1525 | 1770 | 2020 | 2270 | 2520 | 2765 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1135 | 1320 | 1505 | 1690 | 1875 | 2060 | NA | NA |
| 380/85 R 30 | RT 855 | radial | 30.00 | 380 | 1408 | 629 | 4151 | 675 | W12 | W11, W13 | 10LT | 1610 | 1875 | 2140 | 2400 | 2665 | 2925 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1285 | 1495 | 1705 | 1915 | 2125 | 2335 | NA | NA |
|  |  |  |  | 380 | 1408 | 629 | 4151 | 675 |  |  | 40 | 1200 | 1400 | 1595 | 1790 | 1985 | 2180 | NA | NA |
|  |  |  |  | 380 | 1408 |  | 4151 | 675 |  |  | 50 | 1200 | 1400 | 1595 | 1790 | 1985 | 2180 | NA | NA |
|  |  |  |  | 380 | 1408 | 629 |  | 675 |  |  | 30 | 1285 | 1495 | 1705 | 1915 | 2125 | 2335 | NA | NA |
| 380/85 R 34 | RT 855 | radial | 34.00 | 380 | 1509 | 682 | 4461 | 725 | W12 | W11, W13 | 10HT | 1360 | 1580 | 1800 | 2025 | 2245 | 2465 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1265 | 1475 | 1680 | 1890 | 2095 | 2300 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1265 | 1475 | 1680 | 1890 | 2095 | 2300 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1700 | 1975 | 2255 | 2530 | 2810 | 3085 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1360 | 1580 | 1800 | 2025 | 2245 | 2465 | NA | NA |
| 380/85 R 38 | RT 855 | radial | 38.00 | 380 | 1611 | 736 | 4800 | 775 | W12 | W11, W13 | 10LT | 1795 | 2090 | 2380 | 2675 | 2970 | 3260 | - | - |
|  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1340 | 1560 | 1775 | 1995 | 2215 | 2430 | - | - |
|  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 30 | 1435 | 1670 | 1905 | 2140 | 2375 | 2605 | - | - |
|  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 40 | 1340 | 1560 | 1775 | 1995 | 2215 | 2430 | - | - |
|  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1435 | 1670 | 1905 | 2140 | 2375 | 2605 | - | - |
| 420/85 R 24 | RT 855 | radial | 24.00 | 438 | 1324 | 585 | 3931 | 625 | W15 L | W14L, W13 | 10LT | 1700 | 1975 | 2255 | 2530 | 2810 | 3085 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1360 | 1580 | 1800 | 2025 | 2245 | 2465 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1265 | 1475 | 1680 | 1890 | 2095 | 2300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1360 | 1580 | 1800 | 2025 | 2245 | 2465 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1265 | 1475 | 1680 | 1890 | 2095 | 2300 | - | - |
| 420/85 R 28 | RT 855 | radial | 28.00 | 438 | 1425 | 636 | 4234 | 675 | W15L | W13, W14 | 30 | 1435 | 1670 | 1905 | 2140 | 2375 | 2605 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1435 | 1670 | 1905 | 2140 | 2375 | 2605 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1795 | 2090 | 2380 | 2675 | 2970 | 3260 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1340 | 1560 | 1775 | 1995 | 2215 | 2430 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1340 | 1560 | 1775 | 1995 | 2215 | 2430 | NA | NA |
| 420/85 R 30 | RT 855 | radial | 30.00 | 438 | 1475 | 661 | 4393 | 700 | W15L | W13, W14L | 40 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1475 | 1715 | 1955 | 2195 | 2435 | 2675 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1845 | 2145 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1475 | 1715 | 1955 | 2195 | 2435 | 2675 | NA | NA |
| 420/85 R 34 | RT 855 | radial | 34.00 | 438 | 1578 | 709 | 4677 | 750 | W15L | W13, W14L | 40 | 1460 | 1700 | 1935 | 2175 | 2415 | 2650 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1565 | 1820 | 2075 | 2330 | 2585 | 2840 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 1960 | 2280 | 2600 | 2920 | 3240 | 3555 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1565 | 1820 | 2075 | 2330 | 2585 | 2840 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1460 | 1700 | 1935 | 2175 | 2415 | 2650 | NA | NA |
| 420/85 R 38 | RT 855 | radial | 38.00 | 438 | 1679 | 763 | 4992 | 800 | W15L | W13, W14L | 30 | 1650 | 1920 | 2190 | 2460 | 2730 | 3000 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1650 | 1920 | 2190 | 2460 | 2730 | 3000 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2070 | 2405 | 2745 | 3080 | 3420 | 3755 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W13, W14L | 50 | 1540 | 1795 | 2045 | 2300 | 2550 | 2800 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W13, W14L | 40 | 1540 | 1795 | 2045 | 2300 | 2550 | 2800 | NA | NA |
| 460/85 R 30 | RT 855 | radial | 30.00 | 475 | 1544 | 682 | 4537 | 725 | W16L | W14L,W15L | 10LT | 2140 | 2490 | 2840 | 3190 | 3540 | 3890 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1710 | 1990 | 2270 | 2550 | 2830 | 3105 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1595 | 1860 | 2120 | 2380 | 2640 | 2900 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1710 | 1990 | 2270 | 2550 | 2830 | 3105 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1595 | 1860 | 2120 | 2380 | 2640 | 2900 | NA | NA |
| 460/85 R 34 | RT 855 | radial | 34.00 | 475 | 1646 | 733 | 4845 | 775 | W16L | W14L,W15L | 50 | 1695 | 1970 | 2245 | 2525 | 2800 | 3075 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1815 | 2110 | 2410 | 2705 | 3000 | 3295 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1815 | 2110 | 2410 | 2705 | 3000 | 3295 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1695 | 1970 | 2245 | 2525 | 2800 | 3075 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2270 | 2640 | 3015 | 3385 | 3755 | 4125 | NA | NA |
| 460/85 R 38 | RT 855 | radial | 38.00 | 475 | 1747 | 785 | 5161 | 825 | W16L | W14L, W15L | 10LT | 2400 | 2790 | 3180 | 3575 | 3965 | 4355 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1915 | 2230 | 2545 | 2855 | 3170 | 3480 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1790 | 2080 | 2375 | 2665 | 2960 | 3250 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1790 | 2080 | 2375 | 2665 | 2960 | 3250 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 1915 | 2230 | 2545 | 2855 | 3170 | 3480 | NA | NA |
| 480/80 R 42 | RT 855 | radial | 42.00 | 479 | 1835 | 835 | 5459 | 875 | W16B | DW16B, 16DD | 50 | 1900 | 2210 | 2520 | 2830 | 3140 | 3450 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 2035 | 2365 | 2700 | 3030 | 3365 | 3695 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2545 | 2960 | 3380 | 3795 | 4210 | 4625 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2035 | 2365 | 2700 | 3030 | 3365 | 3695 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1900 | 2210 | 2520 | 2830 | 3140 | 3450 | NA | NA |
| 480/80 R 46 | RT 855 | radial | 46.00 | 479 | 1936 | 885 | 5787 | 925 | W16B | DW16B, 16DD | 50 | 2000 | 2295 | 2635 | 2975 | 3315 | 3655 | 3955 | 4250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 2140 | 2460 | 2825 | 3185 | 3550 | 3915 | 4235 | 4550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2680 | 3080 | 3535 | 3990 | 4445 | 4900 | 5300 | 5695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2140 | 2460 | 2825 | 3185 | 3550 | 3915 | 4235 | 4550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2000 | 2295 | 2635 | 2975 | 3315 | 3655 | 3955 | 4250 |
| 480/80 R 50 | RT 855 | radial | 50.00 | 479 | 2036 | 936 | 6108 | 975 | DW15A, W15A, DW16A | - | 40 | 2060 | 2365 | 2715 | 3065 | 3415 | 3765 | 4070 | 4375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2060 | 2365 | 2715 | 3065 | 3415 | 3765 | 4070 | 4375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2205 | 2530 | 2905 | 3280 | 3655 | 4030 | 4360 | 4685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2760 | 3170 | 3640 | 4110 | 4575 | 5045 | 5455 | 5865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 2205 | 2530 | 2905 | 3280 | 3655 | 4030 | 4360 | 4685 |
| 520/85 R 38 | RT 855 | radial | 38.00 | 516 | 1849 | 818 | 5416 | 875 | DW16L | DW18L | 10HT | 2285 | 2660 | 3030 | 3405 | 3780 | 4150 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 2860 | 3325 | 3795 | 4260 | 4730 | 5195 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2285 | 2660 | 3030 | 3405 | 3780 | 4150 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2135 | 2480 | 2830 | 3180 | 3530 | 3875 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2135 | 2480 | 2830 | 3180 | 3530 | 3875 | NA | NA |
| 520/85 R 42 | RT 855 | radial | 42.00 | 516 | 1951 | 868 | 5710 | 925 | DW16L | DW18L | 50 | 2270 | 2640 | 3015 | 3385 | 3755 | 4125 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2270 | 2640 | 3015 | 3385 | 3755 | 4125 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2430 | 2830 | 3225 | 3625 | 4020 | 4415 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 2430 | 2830 | 3225 | 3625 | 4020 | 4415 | NA | NA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 3045 | 3540 | 4040 | 4535 | 5035 | 5530 | NA | NA |
| 520/85 R 46 | RT 855 | radial | 46.00 | 516 | 2052 | 931 | 6115 | 975 | DW16L | DW18L | 40 | 2340 | 2720 | 3105 | 3485 | 3870 | 4250 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2340 | 2720 | 3105 | 3485 | 3870 | 4250 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10HT | 2505 | 2915 | 3325 | 3735 | 4145 | 4550 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10LT | 3135 | 3645 | 4160 | 4670 | 5185 | 5695 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2505 | 2915 | 3325 | 3735 | 4145 | 4550 | - | - |